| Техническое описание Полотна/ листы SBR 25.05.2021 г., версия 1.00 | Поставщик материала ООО «Джифлекс» Телефон поддержки: +7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru |
| --- | --- |

POR 301/B

ЛИСТЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ИЗ РЕЗИНЫ SBR ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

POR 301/B листы односторонние самоклеющиеся из резины SBR (бутадиен-нитрильный каучук) с закрытыми порами. Резина средней плотности и устойчивая к температурам от -50С до +80С, обладают непревзойденными уплотнительными свойствами. Резина предназначена для использования в химически нейтральной среде. Смотри таблицу химстойкости SBR.

Метод вулканизации пероксидами улучшает качество соединения и гарантирует прочность в широком диапазоне температур. Кроме того, обработка пероксидами не приводит к истиранию электрических деталей, меди и серебра, как это делает сера.

НАЗНАЧЕНИЕ

Резина используется для изготовления прокладок и уплотнений, работающих статически в нерастянутом состоянии.

Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

РАЗМЕРЫ:

| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1000 | 2000 |
| 5 | 1000 | 2000 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1000 | 2000 |
| 20 | 1000 | 2000 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| основа | SBR бутадиен-нитрильный каучук |  |
| Клеевой слой | Акрил с армирующей сеткой или без |  |
| Структура пор |  | Закрытая, гладкая |
| Плотность | ISO 845-88 | 120 кг/м3 |
| Водопоглощение | ASTM D 1056 | менее 5% |
| Температурная устойчивость | ASTM D 3575 | -50С +80С |
| Линейная усадка 7 дней до +70С | ASTM D 1204 | <5% |
| Относительное удлинение | ASTM D 412 | >300% |
| Разрывная прочность | ASTM D 412 | 11,20 кг/см3 (1120 кПа) |
| Сопротивление разрыву | ASTM D 624 | 6,2кг/см (0,62кN/м) |
| Прочность при сжатии | ASTM D 1056/85 | AL 25%- 0.55кг/см3 (55кПа) |
| Остаточная деформация при сжатии 50% (22ч при комнатной температуре) | ASTM D 395 | 20% |
| Твердость по Шору | ASTM D 2240 | 55 +/-5 |
| Твердость по Шору С |  | 20+/-5 |
| Вулканизация |  | С добавлением пероксидов |