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POR 301/B
	ЛИСТЫ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ИЗ РЕЗИНЫ SBR ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ
[bookmark: _GoBack]POR 301/B листы односторонние самоклеющиеся из резины SBR (бутадиен-нитрильный каучук) с закрытыми порами. Резина средней плотности и устойчивая к температурам от -50С до +80С, обладают непревзойденными уплотнительными свойствами. Резина предназначена для использования в химически нейтральной среде. Смотри таблицу химстойкости SBR.
Метод вулканизации пероксидами улучшает качество соединения и гарантирует прочность в широком диапазоне температур. Кроме того, обработка пероксидами не приводит к истиранию электрических деталей, меди и серебра, как это делает сера.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Резина используется для изготовления прокладок и уплотнений, работающих статически в нерастянутом состоянии.

Страна производства
Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

РАЗМЕРЫ:

	Толщина, мм
	Ширина, мм
	Длина, м

	3
	1000
	2000

	5
	1000
	2000

	8
	1000
	2000

	10
	1000
	2000

	20
	1000
	2000











ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Стандарт
	Значение

	основа
	SBR бутадиен-нитрильный каучук

	Клеевой слой
	Акрил с армирующей сеткой или без

	Структура пор
	
	Закрытая, гладкая

	Плотность
	ISO 845-88
	120 кг/м3

	Водопоглощение
	ASTM D 1056
	менее 5%

	Температурная устойчивость
	ASTM D 3575
	-50С +80С

	Линейная усадка 7 дней до +70С
	ASTM D 1204
	<5%

	Относительное удлинение
	ASTM D 412
	>300%

	Разрывная прочность 
	ASTM D 412
	11,20 кг/см3 (1120 кПа)

	Сопротивление разрыву
	ASTM D 624
	6,2кг/см (0,62кN/м)

	Прочность при сжатии
	ASTM D 1056/85
	AL 25%- 0.55кг/см3 (55кПа)

	Остаточная деформация при сжатии 50% (22ч при комнатной температуре)
	ASTM D 395
	20%

	Твердость по Шору 
	ASTM D 2240
	55 +/-5

	Твердость по Шору С
	
	20+/-5

	Вулканизация
	
	С добавлением пероксидов



image2.jpeg




image1.jpg




