ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ (ПРОЗРАЧНЫЙ) – силиконовый однокомпонентный уплотняющий герметик с кислой системой отверждения. Идеально подходит для работ во влажных помещениях. Содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление плесени. Разработан с учетом специальных технологий бактерицидного действия.

СВОЙСТВА

- Температура применения от +5˚С до +40˚С

- Термоустойчивость от -40˚С до +100˚С

- Длительное время сохраняет эластичные свойства

- Обладает отличной адгезией к стеклу, эмали, керамике, дереву, металлу,  эмалированным поверхностям.

- Не стекает в вертикальных швах

- Устойчив ко всем основным моющим средствам

- Устойчив к ультрафиолету

- Устойчив к появлению плесени (грибка)

- Отличная адгезия к непористым поверхностям

- При отверждении выделяет уксусный запах

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Для уплотнения и герметизации раковин, ванн, душевых кабин, соединений в бассейнах, водоснабжении, дренаже, ПВХ-трубах.

- Для заполнения щелей в санитарных целях

- Герметизация между раковиной и стеной, вокруг раковин и керамических цоколей

- Заполнение швов кератической плитки в соединениях между стенами и полом

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка: поверхность шва должна быть прочной. Предварительно поверхность очистить от пыли, обезжирить. Удалить все поврежденные и отступающие части/частицы шва.

Подготовка картриджа и шва: перед применением придайте герметику комнатную температуру                        (ок.+20˚С). Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его малярным скотчем. Обрежьте картридж над резьбой для открытия выпускного отверстия, прикрутите адаптер и вставьте картридж в пистолет.

Нанесение: нанесите герметик как можно более равномерно.  После нанесения выровняйте его поверхность при помощи специального приспособления или пальцем, смоченным в мыльном растворе. Удалите малярный скотч, прежде чем герметик начнет затвердевать.

Завершение: При перерывах в работе, а также при замене картриджа, ослабьте рукоятку пистолета и потяните поршень назад, чтобы прекратить выход герметика из картриджа.

Технические данные

| Свойства | Единица | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поверхностное высыхание | минуты | 8-10 |
| Скорость затвердения | мм/24 ч. | 2,5-3,0 |
| Плотность (DIN 53 479-B) | г/см³ | 0,95 |
| Свойства затвердевшего герметика |  |  |
| Окончательное удлинение при разрыве (ISO 8339) | % | 300 |
| Твердость (по Шору А) (ISO 868) |  | 14±2 |
| Подвижность (ISO 11 600) | % | ±25 |
| Температурная устойчивость | °C | от - 40 до + 100 |

Срок годности 18 мес, объем 280 мл.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз.                        Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку или  маркировочный знак. Хранить в недоступном для детей месте. После работы вымыть руки. Пользоваться защитными: перчатками, одеждой, средствами защиты глаз, лица. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При попадании в глаза: промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы в случае возможности. Продолжить промывание глаз.

Оптимальная температура хранения: от +5˚С до +30˚С. Не допускать длительного нагрева свыше +30˚С, а также длительной заморозки при хранении.