двухкомпонентный полиуретановый герметик Рустил-П

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Назначение
Герметизация  межпанельных швов, стыков по фасаду жилых, промышленных зданий и сооружений

По заключению ГУП НИИ Мосстрой может быть использован, для герметизации деформационных швов строительных конструкций, с максимальной деформацией 30%. 
Технологичный герметик для проведения работ при низких температурах

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА
Герметик готовится к применению смешиванием обоих компонентов - основной пасты и отвердителя. Компоненты герметика, фасуются и поставляются  в соотношениях для непосредственного перемешивания. 

Отвердитель (в п/э  банке) находится в ведре с основной пастой. 

Вскрывать упаковку отверждающего компонента необходимо непосредственно перед смешением. Компоненты смешиваются до получения однородной массы. Рекомендуется применять электроинструмент мощностью 0,4÷0,6 квт со спиралеобразной насадкой (миксером). Продолжительность смешивания компонентов 10÷15 мин. 
От качества смешивания и соблюдения соотношения существенно зависят свойства герметика: равномерность отверждения, технологичность укладки.
При низкой температуре повышается вязкость компонентов герметика, поэтому хранение и смешивание рекомендуется проводить в теплых помещениях. 
Разведение герметика растворителем не допускается, так как нарушаются состав и свойства. 

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Интервал температур применения   от -25°С до +40°С

Жизнеспособность (возможность использования приготовленного герметика) не менее 6-ти часов, с понижением температуры увеличивается

Надёжность выполненного деформационного шва решающим образом зависит от качества подготовки поверхностей кон​струкций, соприкасающихся с герметиком. 
Поверхности долж​ны быть чистыми и сухими, их необходимо очистить от всех загрязнений, в зимнее время - снега, инея, наледи. Не допускается нанесение герметика на мокрую или влажную поверхность. 
При ремонте загерметизированных стыков, необходимо очистить стык от старого герметика. 
Места, загрязнённые маслами или жиром, обяза​тельно обезжиривают. Герметик укладывается в шов шпателем. Свежеуложенный герметик необходимо защищать от прямого воздействия возможных осадков в течение жизнеспособности герметика (образования поверхностной пленки).
Эластичный герметик успешно "работает" на сжатие - рас​тяжение, выполняя в деформационном шве свои уплотняю​щие и герметизирующие функции в тех случаях, если имеются только две плоскости соприкосновения с конструкциями или элементами конструкций.
С целью предотвращения образования третьей плоскости соприкосновения, применяют антиадгезионные прокладки-пенополиэтиленовые или пенополиуретановые жгуты (типа ВИЛАТЕРМ, ИЗОНЕЛ).
В случае глубо​ких швов они являются ограничителями глубины, позволяют образовать шов с оптимальной глубиной и шириной и умень​шить расход герметика. Оптимальная толщина слоя герметика в шве  5 мм при ширине шва от 1 до 5 см.
Не рекомендуется укладывать герме​тик в шов толщиной менее 5 мм и больше 15 мм. При уменьше​нии толщины снижается долговечность материала, а в случае большой толщины - при деформациях возникают высокие на​пряжения в герметике, способствующие растрескиванию.

Окрашивается любыми водно-дисперсионными фасадными красками. 

Окрашивается фасадными красками, содержащими органические растворители. При этом требуется предварительное тест-окрашивание на совместимость. Окрашивание не ранее 5-ти дней после отверждения

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕРЖДЕНИЯ  

Время отверждения 18÷24 часа (при +23°С, относительной влажности воздуха 50÷60%), с понижением температуры время отверждения увеличивается

 Отверждение происходит за счет взаимодействия полиуретанового преполимера с входящими в состав герметика сшивающими  агентами в  присутствии          катализатора, а также влагой воздуха. Скорость отверждения зависит от температуры окружающей среды и  относительной влажности воздуха.

 При температуре окружающей среды выше +30ºС и высокой влажности воздуха, резко повышается скорость отверждения герметика.   

 При понижении температуры на каждые 10ºС скорость реакции уменьшается в 2-3 раза, при этом реакция отверждения не прекращается,      но замедляется.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструменты мыть ацетоном, уайтспиритом сразу по окончании работ . Отвержденный герметик удаляется механически.

РАСХОД ГЕРМЕТИКА
Расход герметика Рустил П 200-400 гр на метр шва при ширине шва от 10 до 25 мм и глубине шва от 5 до 8 мм.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с герметиком  пользоваться индивидуальными средствами защиты: перчатки,  спецодежда.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Производитель герметика гарантирует срок годности герметика в течение 12 месяцев после его изготовления. 

Хранить в оригинальной заводской упаковке при температуре от -10ºС до +35º С. Морозостойкость при хранении до -40ºС (не более 1 месяца).

Отверждающий компонент держать герметически закрытым. 

Внимание! Не нарушать герметичность упаковки отвердителя. Вскрыть упаковку непосредственно перед смешением компонентов.

Мастика пожаровзрывобезопасна. Перевозка осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

