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Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная 
 «ЛИПЛЕНТ ПСУЛ 50»

                                       Краткое описание продукта
     Лента «Липлент ПСУЛ 50» - предварительно сжатый эластичный вспененный полиуретан, в виде ленты прямоугольного сечения,  с ровной мелкоячеистой поверхностью, пропитанной специальным составом. Имеет с одной стороны липкий клеевой не сохнущий слой, нанесенный на пенополиуретановую основу и закрытый защитным антиадгезионным материалом, который легко удаляться от руки. Лента скручена в рулон, для удобства при монтаже и экономии пространства.  
Область применения
    Лента «Липлент ПСУЛ 50»  предназначена для устройства наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий или между собой, а также швов наружной изоляции стыков стеновых панелей, уплотнения соединений стеновых деревянных брусьев и стыков других строительных элементов и конструкций.
[image: image1]Условное обозначение лент « Липлент ПСУЛ 50»:
ПСУЛ 50  15/30* 5 м, где
50- марка ленты « Липлент  ПСУЛ»
15- ширина клеевого слоя, мм

30- толщина в свободном состоянии, мм

5- длина ролика, м

 Свойства продукта:
- химически нейтрален;

- не подвержен влиянию плесени и грибков;

- остается эластичным;

- показатели адгезии выше требований ГОСТа 30971-2012

	Наименование показателей
	ГОСТ 30971
	ТУ 22.29.21-002-41452300-2009
	Фактическая  величина

	Ориентировочное  время восстановления ленты до рабочего размера*,ч, при температуре:

0 0 С

+20 0 С
	Нет требований
	48

2
	3
0,5

	 Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации, кПа, не менее
	2,5
	2,5
	2,5

	Сопротивление отслаиванию (прочность сцепления) от , кгс/см, не менее

бетона,

ПВХ,

 дерева
	0,3
	0,3
	0,68
0,94
0,64

	Коэффициент паропроницаемости, мг/м•ч•Па, не менее
	0,14
	0,14
	0,67

	Сопротивление паропроницанию, м2•ч•Па/мг, не более
	0,25
	0,25
	0,057

	Температура эксплуатации ,0С
	От -30 до +70
	От – 40 до +80
	От – 40 до +80

	 Предел водонепроницаемости, Па
	300-400
	300-400
	352

	Водопоглощение при  частичном погружении на 12ч,% по объему, не более
	4
	4 (за 24ч)
	3,09 (за 24ч)


Технические характеристики лент «Липлент ПСУЛ 50»
   *- величина рекомендуемого оптимального размера монтажного зазора.
Выбор  размера лент  «Липлент ПСУЛ 50»
	Наименование
	Величина рекомендуемого оптимального монтажного зазора, мм
	Внимание! При выборе лент  «Липлент ПСУЛ» следует учитывать величину монтажного зазора. При неправильном подборе размера

	ПСУЛ 50   х/20
	4-6
	ленты возможны протечки, выдувание ленты сильным ветром, а так же  

	ПСУЛ 50   х/30
	6-8
	выдавливание лент ПСУЛ пеной при монтаже.

	ПСУЛ 50   х/40
	8-10
	 

	ПСУЛ 50   х/50
	10-12
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Применение лент «Липлент ПСУЛ 50»
     Ленты «Липлент ПСУЛ 50» совместимы со всеми типами оконных блоков (ПВХ, дерево, алюминий и комбинированные системы). Совместимы со всеми стено​выми материалами (кирпич, бетон, дерево и пр.) Монтаж осуществляется непосред​ственно с ролла. Не требуется специальный инструмент. Обязательна предваритель​ная подготовка поверхности: очистка и обеспыливание, грунтовка пористых поверх​ностей грунтом ГСР ТУ 5772-009-12205983.

 В случаях применения уплотнительных лент для уплотнения монтажных зазоров строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации с повышенными нагрузками (ветровые, шумовые, высотное строительство и т.д.), уплотнительные ленты следует применять в закрытом виде в комплекте с защитными профилями, накладками, нащельниками и др.

      Рекомендуемый температурный интервал для проведения монтажных работ с лентой «Липлент ПСУЛ 50» от +5°С до +30°С. При работе в зимних условиях лента «Липлент ПСУЛ 50» хорошо расширяется при прогреве струёй тёплого воздуха, при более низких температурах требуется больше времени на её прогревание до рабочих размеров. В холодный период года уплотнительные ленты перед применением должны быть выдержаны в течение не менее 24 ч при температуре (+18) °С – (+25) °С.

         Запрещается при наклеивании ленты деформировать ее и вытягивать. Все соединения лент должны производится встык и наклеиваться вплотную друг к другу.
Технология приклеивания лент «Липлент ПСУЛ 50»
  - вскрыть рулон (ролик) ленты и отрезать технологический припуск 2-3 см от края ленты;
  - отделить антиадгезионную защитную бумагу от клеевого слоя на 10-15 см;
  - не разматывая ленту приклеить ленту « Липлент ПСУЛ 50»  самоклеящейся стороной к раме оконного блока , при этом избыточная длина ленты должна быть 1 см на 1 м длины (стыки выполнять под  прямым углом);

 - допускается крепление ленты к поверхности проема ограждающей конструкции на расстоянии 2-5 мм от внешнего края четверти;

  - при наклеивании снять бумагу  со стороны липкого слоя с опережением на 5-10 см;
 - ленту необходимо приклеить ровно, без складок и зазора между лентой и поверхностью;
 - устанавить светопрозрачную конструкцию в проем, обеспечивая соблюдение требуемых зазоров и необходимое рабочее сжатие ленты  «Липлент ПСУЛ 50».
Транспортирование и хранение лент «Липлент ПСУЛ 50»
   При транспортировании лент «Липлент ПСУЛ 50» необходимо принять меры по исключению возможности их увлажнения, механических повреждений, воздействия атмосферных осадков.

     При погрузо-разгрузочных работах запрещается бросать и кантовать коробки  с лентами «Липлент ПСУЛ 50».

  Ленты «Липлент ПСУЛ 50» в коробках  следует хранить в заводской упаковке в сухих складах закрытого типа на расстоянии не менее чем 1,5 метров от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.

Дополнительная информация
Представленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов.

Приведены данные производителя на 26.07.18 г. Производитель оставляет за собой право   внесения изменений!
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